Boletim Técnico: Degomax 210

Aditivo Retardador de Pega

Degomax 210 é um aditivo retardador de pega do concreto para aumentar o tempo útil de trabalho. Atende aos requisitos da NBR – 11.768.

Composição:  Degomax 210 é um aditivo  isento de cloreto e compatível com diversos tipos de cimento.

Propriedades: O Degomax 210 é um líquido transparente, densidade 1,16 – 1,20 g/cm³ e solúvel em água. O Degomax 210 atua no concreto retardando as reações químicas de forma a provocar o aumento de tempo útil de manuseio do mesmo antes de ocorrer o seu  endurecimento.

Benefícios: o Degomax 210 é um aditivo retardador de secagem e endurecimento, proporcionando um tempo maior de trabalhabilidade do concreto. Ainda, evita o aparecimento de trincas no concreto em regiões de altas temperaturas.

Diluição: O Degomax 210 deve ser diluído na água do concreto.

Aplicação: O Degomax 210 é recomendado para qualquer tipo de concreto auto adensável, concreto aparente e concreto para fabricação de pré-moldados, blocos de concreto, pavers, tubos, etc.

Modo de usar: O Degomax 210 deve ser diluído na água do concreto e adicionado  ao misturador.

Dosagem: Recomenda-se utilizar 0,3% a 1,0%  sobre o peso do cimento.

Embalagem: O Degomax 210 é fornecido em bombona de 50 kg e tambor de 200 kg. Recomenda-se armazenar o Degomax 210 em um ambiente coberto.

Validade: 12 meses da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 716 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP