Boletim Técnico: Degomax 280

Aditivo Acelerador de Pega

Degomax 280 é um aditivo acelerador de pega e endurecedor de concreto para o aumento da resistência inicial. Atende aos requisitos da NBR – 11.768.

Composição: O Degomax 280 é um aditivo alcalino, isento de cloreto e compatível com diversos tipos de cimento.

Propriedades: O Degomax 280 é um líquido de baixa viscosidade, densidade de 1,27 – 1,30 g/cm³ e solúvel em água. O Degomax 280 atua no concreto catalisando as reações de forma a provocar o endurecimento inicial rápido.

Benefícios: Degomax 280 proporciona a liberação rápida das formas e do escoramento, aumenta a resistência inicial do concreto, reduz o tempo de pega, indicado para concretagem em geral, principalmente em clima frio.

Diluição: O Degomax 280 deve ser diluído na  água do concreto.

Aplicação: O Degomax 280 é recomendado para qualquer tipo de concreto auto adensável, concreto aparente e concreto para fabricação de pré-moldados, blocos de concreto, pavers, tubos, etc.

Modo de usar: O Degomax 280 deve ser diluído na água do  concreto  e adicionada ao misturador na ultima etapa de mistura. Nunca adicionar o Degomax 280 com os materiais ainda seco. Recomenda-se adicionar o Degomax 280 um pouco antes do  momento da utilização do concreto.

Dosagem: Recomenda-se utilizar 3,0% a 5,0% do produto sobre o peso do cimento.

Embalagem: O Degomax 280 é fornecido em bombona  de 50 kg e tambor de 200 Kg. Recomenda-se armazenar o Degomax 280 em um ambiente coberto.

Validade: 12 meses da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 716 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP