Boletim Técnico: Degomax 940

ADITIVO  SUPERPLASTIFICANTE

Degomax 940 é um superplastificante de pega normal de última geração, isento de cloreto e compatível com diversos tipos de cimento. Atende as normas Brasileiras NBR 11768 e ASTM C 494.

Composição: O Degomax 940 é um aditivo superplastificante à base de policarboxilato éter  de alto peso molecular e  causa  dispersão da partícula de cimento por repulsão e estabilização esférica.

Propriedades: O Degomax 940 é um líquido castanho claro de baixa viscosidade, densidade 1,06 – 1,10 g/m³  com  solubilidade plena  em água.

Benefícios: O Degomax 940 aumenta de forma significativa a fluidez do concreto, reduz a quantidade de água, aumento  o tempo de manuseio, melhora e facilita a desmoldagem, aumenta a compactação e a resistência final do concreto.

Diluição: O Degomax 940  deve ser diluído   na água do concreto para ocorrer um boa homogeneização.

Aplicação: O Degomax 940 é recomendado para concreto aparente, auto adensável e concreto para pré-moldados, blocos de concreto, pavers, peças de concreto para piso, meio fio, telhas, tubos, etc.

Modo de Usar: O Degomax 940 dever ser diluído na água  de uso e  adicionado ao misturador. Usar preferencialmente na última adição de água no concreto.

Dosagem:  Recomenda-se    usar   0,3% a 1,0% do produto  sobre o peso    do cimento.

Embalagem: O Degomax 940 é fornecido em bombona de 50 kg e tambor de 200 kg. Recomenda-se armazenar o Degomax 940 em um ambiente coberto.

Validade: 12 meses da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 716 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP