Boletim Técnico

Óleo  Solúvel em Água

Degomax 1200 é um óleo solúvel em água, Biodegradável e utilizado diluído em qualquer proporção de água  para aplicação em  operações de usinagens.

Composição: Produto obtido pela polimerização de matérias primas renováveis, espessadas com nano partículas, aditivos e estabilizadores.

Propriedade: Líquido preparado para ocorrer emulsão aquosa quando misturado com água, e apresenta  densidade 0,94 – 0,96 g/cm³.

Benefícios: O Degomax 1200 é um óleo de fácil aplicação, basta diluir   com água na proporção desejada e aplicar na operação conforme interesse.O Degomax 1200 tem uma ótima performance,excelente poder de refrigerar,anti-corrosivo,não provoca manchas e excepcional durabilidade.

Aplicação: O Degomax 1200 é recomendado para operação de usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. O degomax 1200 é usado também  em operações de rosquear, escarear, mandrilhar, trepanar, afiar,aplainar,brochar e etc. Recomenda-se manter o ambiente de aplicação do Degomax 1200 com boa ventilação e exaustão.

Modo de Usar: O Degomax 1200 é um oleo preparado para ocorrer emulsão em água em qualquer proporção conforme necessidade.

Rendimento: O Degomax 1200 pode ser usado varias vezes, recomenda-se acrescentar sempre o Degomax 1200 para manter o poder de lubrificante e refrigeração.

Embalagem: O Degomax 1200 é fornecido em  bombonas de 20 e 50 litros ou tambores de 200 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 1200 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP