Boletim Técnico

Dispersante  e Antiespumante- Dupla ação

Degomax 160 é um dispersante e bloqueador de espuma de dupla ação,  Biodegradável, de ação imediata e,  utilizado em processos  dinâmicos e estáticos para evitar  geração bolhas e espumas. Recomenda-se adicionar no inicio do processo.

Composição: O Degomax 160 é  obtido de ésteres de alto peso molecular e poliglicóis e aditivado para manter a  sua eficiência  durante e após o processo.

Propriedades: O Degomax 160 é um dispersante de baixa   viscosidade (copo Ford nº 5 de  450 - 470 cSt),facilitando o manuseio na operação, densidade de 0,92 – 0,96 g/cm³ e atua como dispersante  e  antiespumante ao mesmo tempo.

Benefícios: O Degomax 160 é um dispersante de dupla ação e  de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo, basta  adicionar  diretamente no sistema antes e durante a operação. O Degomax 160 é quimicamente inerte a grande maioria dos líquidos geradores de espuma.

Aplicação: O Degomax 160 é recomendado para  evitar a formação de espuma nos  processos de fermentação, tintas, soluções  poliméricas, tratamentos de efluentes e de resíduos, destilação, processos petroquímicos, etc.

Modo de Usar: O Degomax 160 deve ser aplicado na faixa de  5 a 20 ppm sobre o volume do sistema antes  da agitação ou no carregamento. Para acertar o percentual adequado recomenda-se fazer teste pratico no meio formador de espuma.

Rendimento: O Degomax 160  é um dispersante de  composição ajustada para ocorrer inibição de espuma em repetidos ciclos de processo ou durante o enchimento de dornas na fermentação.

Diluentes: O Degomax 160  deve ser aplicado conforme recebido, não recomendamos  diluir o produto antes da aplicação, sob pena de perder a  sua eficiência.

Armazenamento: O Degomax 160  é um dispersante  homogêneo e recomenda-se armazenar em sua embalagem fechada e em um local coberto.

Embalagem: O Degomax 160  é fornecido em tambores de 200 litros ou em container de 1000 litros  ou a granel conforme interesse.

Validade: 12 meses a partir da data de  fabricação.

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP