Boletim Técnico

Óleo Solúvel Sintético para Usinagem

Degomax 3200 é um óleo solúvel totalmente sintético para processos de usinagem e retifica em geral, para metais ferrosos e não ferrosos,  isentos de óleos minerais, matérias graxas, nitrito e fenóis.

Composição: Fórmula concentrada de  agente de lubrificação, emulsificante, aditivos anticorrosivos, bactericida, antiespumante e aditivos especiais para  um melhor balanceamento da refrigeração e lubrificação.

Propriedade: Líquido amarelo levemente turvo,  preparado para lubrificar, refrigerar e proteger contra ferrugem, densidade 1,0 – 1,05 g/cm³,viscosidade  18 a  22 cSt na  temperatura de 25ºC.

Benefícios: O Degomax 3200 é um fluido que forma uma emulsão em agua transparente, proporcionando uma perfeita visualização do processo. Ótima lubricidade e resfriamento do processo de usinagem e retífica, evitando dilatações, deformações e erros de medida da peça.

Aplicação:O Degomax3200 é recomendado para usinagem de metais e retifica em geral, onde requer a utilização de um fluido transparente. Pode-se usa-lo em metais, aços  e ferro fundido.

Modo de Usar: O Degomax 3200 deve ser diluído na proporção de 1 litro para até 20 litros de agua.

Rendimento: O Degomax 3200 tem um ótimo rendimento, não ataca os componentes das maquinas operatrizes e não produz vapores irritantes no meio ambiente.

Embalagem: O Degomax 3200 é fornecido em  bombonas de  20  e 50  litros ou tambores de 200 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 3200 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP