Boletim Técnico

Óleo Solúvel Semissintetico para Usinagem

Degomax 3600 é um óleo solúvel semissintético para processos de usinagem e retifica em geral, para metais ferrosos e não ferrosos, contendo agentes de lubricidade, emulsionante, bactericida e antiespumante.

Composição: Fórmula contendo agente de lubrificação, emulsificante, bactericida, antiespumante e aditivos especiais para  à aplicação.

Propriedade: Líquido amarelo levemente turvo,  preparado para lubrificar, refrigerar e proteger contra ferrugem, densidade 1,0 – 1,05 g/cm³,viscosidade  22 a  25 cSt na  temperatura de 25ºC.

Benefícios: O Degomax  3600 é um fluido que forma uma emulsão em agua transparente, proporcionando uma perfeita visualização do processo. Ótima lubricidade e resfriamento do processo de usinagem e retífica, evitando dilatações, deformações e erros de medida da peça.

Aplicação:O Degomax 3600 é recomendado para usinagem de metais e retifica em geral, onde requer a utilização de um fluido transparente. Pode-se usa-lo em metais, aços  e ferro fundido.

Modo de Usar: O Degomax 3600 deve ser diluído na proporção de 1 litro para até 20 litros de agua.

Rendimento: O Degomax 3600 tem um ótimo rendimento, não ataca os componentes das maquinas operatrizes e não produz vapores irritantes no meio ambiente.

Embalagem: O Degomax 3600 é fornecido em  bombonas de  20  e 50  litros ou tambores de 200 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 3600 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP