Boletim Técnico

Desmoldante Solúvel em Água

Degomax 600 é um desmoldante Biodegradável e utilizado diluído em água  na proporção de 1litro para 4 litros de água, para evitar a aderência do concreto com formas metálicas, plásticas e de madeira.

Composição: Produto obtido pela polimerização de matérias primas renováveis, espessadas com nano partículas, estabilizadores e fragrância.

Propriedade: Líquido preparado para ocorrer emulsão aquosa quando misturado com água, com densidade 0,90 – 0,93 g/cm³.

Benefícios: O Degomax 600 é um desmoldante de fácil aplicação, basta diluir na proporção uma parte (litro) de Degomax 600 para 4 a 5  partes           (litros) de água. Aplicar diretamente na fôrma para facilitar a desmoldagem, melhorar a aparência da superfície do concreto, tornar a superfície lisa e com excelente acabamento, proteger e aumentar a vida útil e economizar tempo na limpeza das fôrmas.Observação:Ocorre a formação de gotas no molde.

Aplicação: O Degomax 600 é recomendado para concreto aparente, auto adensável, pré-moldados, peças de concreto em geral, telhas, churrasqueiras, lajes, bloco e pavers para piso de cimento, etc.

Modo de Usar: O Degomax 600 deve ser aplicado com uniformidade sobre as fôrmas utilizando pincel, brocha, air less, imersão, pulverização, rolo, etc. Recomenda-se uma demão e não precisa esperar longo tempo para a concretagem.Passar com ou sem excesso.

Rendimento: O Degomax 600 é um líquido emulsificável com composição ajustada para ocorrer um excelente espalhamento na fôrma e rende aproximadamente 40m² por litro de desmoldante  diluído com água.

Embalagem: O Degomax 600 é fornecido em  bombonas de 20 e 50 litros ou tambores de 200 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 600 em um local coberto.

Validade: 12 meses a partir da fabricação

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-3977-3153

Av. Elísio Teixeira Leite, 716 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP