Boletim Técnico

Desmoldante Degomax 950

Degomax 950 é um desmoldante pronto para uso, Biodegradável e utilizado para fôrmas metálicas, plásticas e de madeira. Recomenda agitar antes da utilização.

Composição: O Degomax 950 é um éster de Ácido Graxo obtido pela  polimerização de matérias primas renováveis, espessado com nanopartículas e estabilizadores.Pode-se adicionar até 20% de água para reduzir a viscosidade.

Propriedades: O Degomax 950 é um líquido branco de baixa viscosidade (copo ford nº 2 de 60-70 cSt); densidade de 0,94 – 0,96 g/cm³ e solúvel com a água. O Degomax 950 atua como desmoldante para qualquer tipo de fôrma.

Benefícios: O Degomax 950 é um desmoldante de fácil aplicação, não precisa de nenhum pré-preparo ou mistura, basta aplicar diretamente na fôrma para facilitar a desmoldagem, melhorar a aparência da superfície do concreto, tornar a superfície lisa e com excelente acabamento, proteger, aumentar a vida útil e economizar tempo na limpeza das fôrmas. Observação: Ocorre a formação de  pequenas gotículas no molde.

Aplicação: O Degomax 950 é recomendado para concreto aparente, auto adensável, pré-moldados, peças de concreto em geral, telhas, churrasqueiras, lajes,  bloco e pavers para piso de cimento,etc. Passar com ou sem excesso no molde.

Modo de Usar: O Degomax 950 deve ser aplicado com uniformidade sobre as fôrmas utilizando pincel, brocha, rolo, etc. Recomenda-se uma demão e não precisa esperar longo tempo para a concretar. As gotículas formadas no molde são normais.

Rendimento: O Degomax 950 é um líquido com composição ajustada para ocorrer um excelente  espalhamento  na fôrma e rende de 40 – 50m² por litro diluído.

Embalagem: O Degomax 950 é fornecido em  bombona de  20 e 50 litros, tambores de 200 litros e IBC de 1000 litros. Recomenda-se armazenar o Degomax 950 em um local coberto e sempre agitar/mexer antes do uso.

Validade: 12 meses a partir da fabricação.

# Text boxes

DAJAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO VEGETAL LTDA.

www.dajac.com.br  - dajac@dajac.com.br

TEL: 11-3993-3153 – 11-39773153

Av. Elísio Teixeira Leite, 660 – Freguesia do Ó - CEP:02801-000 – São Paulo/SP